MSK加成型液体滴胶SL96XXAB系列

产品描述

MSK加成型液体滴胶SL96XXAB系列是双组分液态硅胶。液体硅胶具有流动性好，硫化快，更安全环保，可完全达到食品级要求液体硅胶适合射出成型工艺，抗黄变性，耐热老化性，优异的撕裂强度。

产品特性

1.透明度高。  
2、流动性能好  
3、成型速度快  
4、适合射出成型  
5、产品符合ROHS等环保要求，通过美国FDA认证

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | | | | | | |
| SL9610A/B | SL9620A/B | SL9630A/B | SL9640A/B | SL9650A/B | SL9660A/B | LSR9670A/B |
| 外观 | 无色透明，无明显机械杂质 | | | | | | |
| 密度 | 1.11±0.03 | 1.12±0.03 | 1.13±0.03 | 1.14±0.03 | 1.14±0.03 | 1.15±0.03 | 1.15±0.03 |
| 硬度 | 10±2 | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 65±2 |
| 拉伸强度 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 |
| 伸 长 率 | 600 | 700 | 700 | 600 | 450 | 400 | 300 |
| 撕裂强度 | 8 | 10 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 |

产品参数

产品应用

婴儿硅胶奶瓶，奶嘴，厨房硅胶用品，潜水镜，蛋糕盘类等射出成型硅胶制品

包装规格：20/200公斤/桶  
贮存：产品应存放在阴凉通风、避免阳光直接照射，隔绝火源和远离热源处  
运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入