MSK加成型液体涂布胶SL93XXAB系列

MSK加成型液体涂布胶SL93XXAB系列属于双组分液态涂布胶，涂布硅胶原料流动性能好，粘接力强，渗透性好，可调成各种颜色，适合涂布成型

产品特性性

1.防滑性能极好、不污染
2、耐洗、耐高温
3、高透明度、粘接效果好
4、拉伸和撕裂强度高

产品应用用领域

玻纤及布料的表面涂层

产品参数

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **要求** |
| SL9340A | SL9340B |
| 外观 | 透明液体（A:B=1:1混合）无气泡 |
| 粘度（MPa.S） | 25000-33000 | 25000-33000 |
| 硬度（邵尔A） | 38~40 |
| 撕裂强度 kN/m | 4.5 |
| 伸长率，% | 200 |

包装规格：20/200公斤/桶
贮存：产品应存放在阴凉通风、避免阳光直接照射，隔绝火源和远离热源处
运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入