技术数据表

（SC0018B ）

特	点:

无色的，可固化出持久的薄膜层，可控的硫化时间和温度

- 势:

有效浓度很低

- 分:

硅胶聚合物

1.产品描述

SC0018B  是一种聚硅氧烷，包含了硅键合的氢原子。

2.主要性能

甲基氢硅氧烷液体容易与硅醇组和羟基进行缩合反应，还与不饱和有机化合物进行加成反应的高效的催化剂。

3.应用说明

架桥剂

4.性能参数

| 特点 | 单位 | SC0018B |
| --- | --- | --- |
| 外观 | - | 透明 |
| 挥发性 | wt% | <5 |
| 粘度(25℃) | cP | 25 |
| H-contnent | Mmol/g | 15.5 |

备注 1）： 以上为典型数据，而非规格数据。

5.操作预防措施

SC0018B  在加热和硫化的情况在可能跟“HO-R”反应产生氢气，R=是的烷基，芳基，氢，金属。催化剂主要成分是，酸类，重金属盐，急性离子盐，某些过渡金属盐。当使用时避免加热，火花和明火。为了安全使用这个产品请参照本产品的 MSDS.

6 安全和存储

SC0018B  存储在通风的容器以及 40℃下，这个产品的有效使用期是 12 个月。

7.保证信息-请仔细阅读

本处提供的信息是诚实，安全，可靠的。尽管如此，由于操作环境和方法不在我们的控制之内，这些信息不能代替用户的实验来确认 KCC 产品的安全有效性以及它所期待的最终使用效果。

KCC 单方面可以保证的是所销售的产品在交货之前符合 KCC 产品的销售规格。额外的违反上述保证条款信息的修改将是不被承认的。

8.包装

SC0018B 	1KG/瓶

电话：0086-0755-82883563	传真：0086-0755-82883596

地址：中国深圳市福田区深南中路 3039 号国际文化大厦 618 室