產品說明

Product Data Sheet

Version 06/ 2014

# MSK SC0925S

# 附着力添加劑(錨固劑)

產品技術資料:

| 参数 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 物理形态 |  | 液体 |
| 化学种类 |  | 复合有机官能硅氧烷 |
| 外观 |  | 澄清液体 |
| 硅含量 | % | 100 |
| 比重，25°C (77°F) | g/cm3 | 1.04 |
| 粘度，25°C (77°F) | cS | 15 |
| 闪点一闭口杯，最低 | °C (°F) | >100 (>212) |

特點：

*改善有機硅離型塗佈劑在電暈PET膜或化学膜上的粘附性能

*不含溶劑

*對固化性能的最小影響

*對剝離性能的最小影響

應用：

*製程二層和三層保護膜

*壓敏膠帶/標籤

*工業用單面和雙面離型膜

使用說明：

* MSK-SC0925S適用於有機硅離型塗佈劑附着于膜基材上的添加劑。

* MSK-SC0925S的建議添加量為1.5~2.0%

儲存條件：

密封、陰涼（25℃~30℃）、通風處存放。保質期為12個月

包裝規格：

SC0925S  1KG/瓶  20KG/桶