**【产品型号】**

|  |
| --- |
| 抗静电背胶SB11A和粒子SB11B |

**【产品类型】**

|  |
| --- |
| 3%Beads coating用胶， SB11A：粒子SB11B=20kg：6g |

|  |
| --- |
| 无析出、无有机锡、表面爽滑、阻抗稳定。 |

**【产品特性】**

**【应用领域】**

|  |
| --- |
| 棱镜背涂用胶 |

**【物理性能】**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **测试方法** | **标准规格** | **备 注** |
| 1 | 外观 | 目测 | 淡黄色透明液体 |  |
| 2 | 色度（APHA） | 目视比色仪 | 《30 |  |
| 3 | 粘度（cps, at25℃） | 锥板黏度计 | 《20 |  |
| 4 | 固含量(120℃/60min) | 热烘法 | 18%~22% |  |

**【应用性能】**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **测试方法** | **标准规格** | **备 注** |
| 1 | 表面电阻 | 阻抗仪 | <1013Ω/㎡ |  |
| 2 | 附着力 | 百格刀，3M胶带 | 100/100 |  |
| 3 | 高温高湿 | 65℃，95%，500hr | PASS |  |
| 4 | 高温保存 | 80℃，500hr | PASS |  |
| 5 | 有机锡测试 | 气相-质谱联用仪 | ND |  |
| 6 | 雾度 | 雾度仪 | 3%±1 |  |
| 7 | 裁切 | 光学膜裁切机 | 掉屑与量产相当 |  |

**【储运条件】**

|  |
| --- |
| 为了防止胶水发生聚合反应，请储存于室内阴凉通风处，避免接触阳光与热源；最佳储存温度范围为15~30℃；在正常储存状况下，安全储存其可达到六个月。 |

**【注意事项】**

|  |
| --- |
| 操作时请穿工作服、配戴手套，避免沾触皮肤，眼睛或衣物；如不慎接触，请以肥皂水冲洗（眼部请用大量清水冲洗）；详细说明请参阅【物质安全资料表】。 |