**抗牛顿环 UVSB-11A/B**

测试报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** | **雾度** | **百格** | **铅笔硬度** | **抗牛顿环** |
| UVSB-11A/B | 2.8% | 5B | H | 优 |

配液单

|  |  |
| --- | --- |
| UVSB-11A | 50g |
| UVSB-11B | 0.03g |

注：该配液单涂布雾度在2.8%左右，可根据需要适当调整。