### 气 相 阻 燃 胶

基本型号：MD59XXU

产品描述：MD59XXU系列属于气相阻燃硅橡胶，具有阻燃功能。适用于模压成型工艺，符合ROSH等环保要求。

产品特性：

★ 耐高低温冲击,-60℃-250℃下可长期使用

★ 快速硫化，反应速度快

★ 极低气味，过程环保

★ 化学性质稳定，极好的电气绝缘性能

★ 优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性

★ 高效加工性能，使用灵活方便

主要应用： 高拉力要求之阻燃制品等

典型物性表：

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
|  | MD5930U | MD5940U | MD5950U | MD5960U | MD5970U |
| 外观 | 乳白色或黑色固体，无明显机械杂质 |
| 密度，g/cm3 | 1.27±0.05 | 1.30±0.05 | 1.33±0.05 | 1.36±0.05 | 1.39±0.05 |
| 硬度（邵尔A型），Shore A | 32±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
| 拉伸强度，MPa ≥ | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 伸长率，％ ≥ | 450 | 400 | 350 | 200 | 120 |
| 撕裂强度，kN/m ≥ | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 10 | 7.0 |
| 收缩率，％ | 3.1～3.5 | 3.1～3.5 | 3.0～3.4 | 3.0～3.4 | 2.8～3.2 |
| 可塑性 | 150±30 | 180±30 | 210±30 | 250±40 | 280±40 |
| 燃烧试验等级 | UL94 V-O | UL94 V-O | UL94 V-O | UL94 V-O | UL94 V-O |

硫化条件： C-15（1.3%）,  170℃×10min。二次硫化 200℃×4h。

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射。