

**MSK** 850B内部脱模剂

**产品描述**

**MSK** 850B内部脱模剂，是硅胶制品中常用的、脱模效果极佳的一种胶状物体。其优点是添加比例极小,容易分散,不会产生白点。

**成 份**： A、硅聚合物 B、分散剂 C、脱模剂D、复合润滑剂

**添加比例**： 建议使用0.2-0.5%

**比 重**： 0.7-0.8（25℃）

**外 观**： 乳白色胶体

**包 装**： 20kg/桶

**保存期限**：不拆密封桶的情况下可存放6个月以上。

**使用方法**:需要印刷或者喷涂的硅胶产品时添加量不适宜过高。

**注意事项**

避免高温、阳光直射，远离火源、酸性物质、金属氧化物、胺类物质和易燃性材料，宜于室温25℃以下保存。

**急救措施**

1眼睛接触：请立即以干净的水持续冲洗至少15秒，并立即送医治疗。

2吞食：使人员保持清醒状态，立即以干净的水冲洗嘴巴内部，并立即送医治疗。