硅凝胶MR6800系列

产品描述:

硅凝胶产品是一种双组分、透明的加成型液体硅橡胶，具有优越的触感、手感、粘膜性、透气性、绝缘性等

产品特性：

·高透明

·柔软

·易排泡

·耐黄变

主要技术参数

| 项目 | MR6800-20 | MR6800-30 | MR6800-40 | MR6800-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 外观 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
| 粘度A(Mpa.s) | 800 | 800 | 600 | 300 |
| 粘度B(Mpa.s) | 600 | 600 | 500 | 300 |
| 操作时间(H，25℃) | 8 | 8 | 8 | 8 |

成型条件：130℃ ×10Min

以上数据仅供参考，最新检测标准和数据以出厂报告为准

包装规格 ：

50KG/桶