**高抗撕气相胶MD1600SC**

**产品概述:**

本产品是气相法硅胶，具透明度高、加工性好、拉伸好、抗撕好等特点。适用高档管、条类等挤出产品。

**主要指标：**

|  |  |
| --- | --- |
| 指标 | 高抗撕气相胶MD1600SC |
| MD1640SC | MD1650SC | MD1660SC | MD1670SC |
| 外观Appearance | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
| 可塑度Plasticity | 170-200 | 190-220 | 220-250 | 250-280 |
| 比重（g/cm³）Density | 1.14±0.03 | 1.17±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 |
| 硬度（邵氏 A）Hardness (Shore A) | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
| 拉伸强度（MPa）Tensile Strength | ≥8 | ≥8.5 | ≥8.5 | ≥8 |
| 扯断伸长率（%）Elongation | ≥700 | ≥600 | ≥450 | ≥380 |
| 撕裂强度（KN/m）Tear Strength | ≥30 | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
| 线性收缩率（%）Linear Shrinkage | 3.6±0.3 | 3.4±0.3 | 3.2±0.3 | 3.1±0.3 |

## 注：硫化条件，C-15 1.3%, 175℃ 5mins

**包装规格：** 20Kg/箱。

**以上数据供参考，最新检测标准和数据以产品检测报告为准。**