**低挥发份含氢硅油LF-020P**

**1.产品描述**

低挥发份含氢硅油可挥发物质含量低。其中 D3～D10总量<1000ppm，也可根据需要提供不同粘度规格要求的产品。是加成型液体硅橡胶、有机硅凝胶等的主要原料，混炼胶的改性剂。

**2.性能参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 特点 | 单位 | LF-020P |
|  |  |  |
| 外观 | - | 无色透明，无杂质 |
|  |  |  |
| 挥发份（105℃×1.5hr） | wt% | ≤0.5 |
|  |  |  |
| 粘度(25℃) | mPa·s | 90±20 |
|  |  |  |
| H-contnent | wt% | 0.20±0.02 |
|  |  |  |
| 密度(25℃) | g/cm3 | 0.99 |
|  |  |  |

**备注 1）**：以上为典型数据，而非规格数据。

**3.包装规格：**塑桶/铁桶包装，20公斤/塑桶，200公斤/铁桶

**4.储存及运输**

1、不要接触明火，防止日光直接照射；保持通风、干燥、密封保存（可作为非危险品运输保存）；

2、贮存期3年，超期后经检验合格，仍可使用。

