 **LV1-1HW高导热超低挥发份乙烯基硅油（超低挥）**

**产品描述**

高导热超低挥发份液体胶是由超低挥发份乙烯基硅油作为主剂、配套高导热粉、交联剂、催化剂和含氢硅油组成。超低挥发份乙烯基硅油是生产加成型液体胶基础胶料，降低加成型硅胶的挥发份改善其流动性、抗撕裂性等物理机械性能，同时减少冒油的效果，应用于导热垫片等功能性产品。

**产品应用**

导热硅胶垫片、导热产品等

**产品特性**

1.无碱离子

2.超低挥发份、低环体+

3.无毒、无味、无机械杂质的透明油状物

**产品性能参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **指标** |
| **外观** | 无色透明油状液体 |
| **粘度(mm2/s)** | 100-200 |
| **挥发份（200℃,4h, %）** | ≤0.2 |
| **乙烯基含量(%)** | 1.02~1.08 |
| **环体总含量（ppm）** | <100 |

**使用方法**

使用者可以根据其特性结合自身的使用情况确定用量。

**储存条件**

包装：190kg/桶

储藏：保存于干燥、通风、阴凉处

保质期**：**12个月，超期复检合格仍可使用