 **LV1-10HW超低挥发份乙烯基硅油**

**产品描述**

超低挥发份乙烯基硅油是生产加成型硅橡胶基础胶料，液体硅橡胶，硅凝胶等，降低加成型硅胶的挥发份改善其流动性、抗撕裂性等物理机械性能。同时超低挥发份使液态硅胶达到免二次硫化的效果。

**产品应用**

1.用于加成型硅橡胶的基础胶料；

2.用作其他材料的改善。

3.乙烯基硅油是乙烯基封端的聚甲基硅氧烷，调整两端中乙烯基含量，可得到不同交联点的乙烯基硅油.

**产品特性**

1.无碱离子

2.超低挥发份、低环体

3.无毒、无味、无机械杂质的透明油状物

**产品性能参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **指标** |
| **外观** | 无色透明油状液体 |
| **粘度(mm2/s)** | 900-1500 |
| **挥发份（200℃,4h, %）** | ≤0.05 |
| **乙烯基含量(%)** | 0.30~0.34 |
| **环体总含量（ppm）** | <100 |

**使用方法**

使用者可以根据其特性结合自身的使用情况确定用量。

**储存条件**

包装：190kg/桶

储藏：保存于干燥、通风、阴凉处

保质期**：**12个月，超期复检合格仍可使用